## Slide 1: Образование синовиальной кисты в проекции большеберцового канала после пластики передней крестообразной связки

## Slide 2
За последние десятилетия пластика ПКС артроскопическим методом стала стандартом хирургического лечения, так как является малотравматичным способом лечения. Развитие артроскопических технологий, методов оперативного лечения и материалов, применяемых для фиксации трансплантатов в бедренном и большеберцовом канале, позволяют добиться хороших результатов лечения, но существует вероятность возникновения осложнения, такого как образование синовиальной кисты в проекции большеберцового канала.
Бедро
Поврежденная ПКС

## Slide 3: Рис 1. Образование в верхней трети голени на месте хирургического рубца
Бедро
Поврежденная ПКС

## Slide 4
Точная этиология этих кист до сих пор не ясна
Возможные причины:
Интерферентные канюлированные винты, по каналам которых из полости сустава способна вытекать синовиальная жидкость
Возникновение выраженных и хронических синовитов связанных с ранней и достаточно агрессивной реабилитацией больных после пластики ПКС или с гибелью и несостоятельностью трансплантата ПКС.
Разница диаметров туннеля и фиксатора из-за этого происходит отток синовиальной жидкости через большеберцовый туннель
Эксцентричное расположение трансплантата в туннеле кости
Внутрикостный некроз аутотрансплантата
Поломка рассасывающегося винта
Нестабильность трансплантата из-за его микроподвижности, что может привести к увеличению диаметра канала
Бедро
Поврежденная ПКС

## Slide 5
Цель: показать возможную связь использования интерферентных титановых винтов с образованием послеоперационных синовиальных кист на большеберцовой кости.
Бедро
Поврежденная ПКС

## Slide 6
Клинический случай. Пациенту Б. 31 года в 2010 г. выполнялась пластика ПКС левого коленного сустава синтетическим протезом ДОНА-М, который был фиксирован 7 мм канюлированными титановыми интерферентными винтами. В ноябре 2015 г. обратился с жалобами на образование в верхней части голени, которое увеличивается в размерах с течением времени. Пациент отмечает появление и увеличение образования в течение последних 6 месяцев. Дополнительные травмы больной отрицает.
Бедро
Поврежденная ПКС

## Slide 7
Рис 2. Магнитно-резонансная томография. Имеется кистозное образование по переднемедиальной поверхности большеберцовой кости в области коленного сустава с четкими границами.
Бедро
Поврежденная ПКС

## Slide 8
Пациенту было проведено хирургическое удаление кисты, которая была выделена из окружающих тканей, при вскрытии выделилось около 3 мл гелеобразного отделяемого желтого цвета (рис.3). Стенки кисты и ее содержимое было отправлено на гистологическое исследование, которое показало, что данная киста является синовиальной без признаков воспалительной реакции.
Бедро
Поврежденная ПКС
Рис 3. Содержимое кисты.

## Slide 9
Канал в большеберцовой кости дистальнее интерферентного винта был закрыт костным аутотрансплантатом, взятым с проксимального отдела большеберцовой кости цилиндрической формы диаметром равным диаметру туннеля для предотвращения повторного появления синовиальной кисты (рис 4).
Бедро
Поврежденная ПКС
Рис 4. Заполнение туннеля большеберцовой кости костным аутотрансплантатом.

## Slide 10
Бедро
Поврежденная ПКС
Рис 5. Рентгенограммы после проведенного оперативного лечения

## Slide 11
У нашего пациента МРТ показала связь между суставом и кистой. Тем не менее, этиология кисты остается неясной, возможно это произошло из-за неполного приживления синтетического трансплантата или из-за реакции тела с материалом винта. При этом не отмечается расширения большеберцового канала проксимальнее интерферентного винта, рассасывания кости или признаков нестабильности, которые могли бы быть связаны с микроподвижностью и образовавшейся кистой. Таким образом, было решено не выполнять повторную пластику ПКС и замену протеза на аутотрансплантат, а ограничиться иссечением кисты и замещение костного дефекта, располагающегося дистальнее интерферентного винта аутокостью. После проведённой операции пациент наблюдался в течение 6 месяцев, при этом он не предъявлял каких-либо жалоб и вернулся к своей физической активности.

## Slide 12
Мы предполагаем, что образования кист связано с использованием канюлированных интерферентных винтов, имеющих сквозное отверстие, через которое и происходил отток синовиальной жидкости из сустава.

## Slide 13: Спасибо за внимание